Pielikums Nr. 1

iepirkumam “Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai 2025./2026.gada apkures sezonā”

ID Nr. PlavinuKP 2025/6

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

***Pretendents/ piegādātājs*** *<nosaukums, reģistrācijas numurs>*piedāvā pārdot un piegādāt **kokskaidu granulas** tehniskajā specifikācijā norādītajā kvalitātē un daudzumā:

|  |
| --- |
| ***Pasūtītāja prasības*** |
| 1. **Vispārējās prasības:**
 |
| 1.1. Kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei  |
|  1.2. Kokskaidu granulām jābūt kvalitatīvām, sausām, bez ķīmiskiem piemaisījumiem (līme, laka utt.), mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, gaišās koksnes krāsā, bez svešķermeņiem, smilšu un skaidu smalkumiem. |
| 1.3. Granulām jābūt iepakotām mitrumizturīgā iepakojumā, kas paredzēti ilgstošai uzglabāšanai, ar pieļaujamo svaru 15 kg vienā iepakojumā. |
| **2. Tehniskie rādītāji:** |
| 2.1. Ģeometriskais lielums: diametrā 6 mm vai 8 mm, ar 15-40 mm garumu |
| * 1. Sapresējuma tilpumsvars: 650 – 750 kg uz kubikmetru.
 |
| * 1. Siltumspēja: 4100 – 4300 Kkal/kg; no 17100 kJ/kg; no 4,8 MWh/t.
 |
| 2.4. Pelnu saturs: 0,25 – 0,5%. |
| 2.5. Relatīvais mitrums: līdz 10%. |
| **3. Piegādes nosacījumi:** |
| 3.1. Kopējais pasūtījuma apjoms un piegādes vietas *(piegādājot, jāiesniedz testēšanas pārskats par granulu kvalitātes rādītājiem)*: 3.1.1. Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads - 20 tonnas – 6 vai 8 mm;3.1.2. Bormaņi, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads - 220 tonnas- 6 mm. |
| 3.2. Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. 3.3. Pasūtītājam nav pienākuma iegādāties visu iepriekš minēto vai noslēgtā līguma ietvaros paredzēto un noteikto granulu apjomu.3.4. Piegādes tiek organizētas pēc abpusēji saskaņota grafika darba dienā no 9:00 līdz 17:00. |

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*Amata nosaukums, paraksts, vārds*, *uzvārds*